	
	



03. 08. 2026       БРЕЗЕНТ, ПАРУСИНА ПОЛУЛЬНЯНАЯ
	Артикул
	Плотность  г/м²
	Метраж рулона  пог.м               
	Цена за пог.м с НДС

	Брезент огнезащитный         ширина 90±1,5                                               
	

	Брезент     
	11135 Л
	ОП
	325±25
	100
	63

	Брезент     
	11135          
	ОП
	350±25
	100
	73

	Парусина полульняная   
	11235 Л  
	ОП
	350±25
	100
	125

	Брезент     
	11135 У   
	ОП
	400±28
	100
	77

	Парусина джутовая        
	11235       
	ОП
	400±28
	100
	101

	Парусина полульняная   
	11235          
	ОП
	400±28
	100
	140

	Брезент     
	11255     
	ОП
	440±32
	50
	92

	Парусина джутовая        
	11255           
	ОП
	440±32
	50
	125

	Парусина полульняная
	11255            
	ОП
	440±32
	50
	165

	Парусина полульняная
	11293 Л        
	ОП
	470±33
	50
	213

	Брезент     
	11293     
	ОП
	480±33
	50
	100

	Парусина джутовая              
	11293             
	ОП
	480±33
	50
	135

	Парусина полульняная
	11293            
	ОП
	480±34
	50
	232

	Брезент  
	11292          
	ОП
	540±33
	50
	103

	Парусина джутовая        
	11292      
	ОП
	550±39
	50
	150

	Парусина полульняная
	11292          
	ОП
	550±39
	50
	257

	Брезент  
	11252     
	ОП
	650±45
	
	175 

	Парусина полульняная
	11252     
	ОП
	650±45
	
	По запросу 

	ШИРОКИЙ   160 см
	
	
	

	Брезент   11255    ОП 
	440±27
	50
	237

	Брезент   11292    ОП  Ш
	520±32
	50
	280

	Брезент водоупорный         ширина 90±1,5                                                                            
	

	Брезент  
	11235 Л
	ВО    
	240±20
	100
	63

	Брезент  
	11235 
	ВО    
	280±20
	100
	73

	Брезент  
	11235 У
	ВО
	315±22
	100
	77

	Брезент  
	11255   
	ПВ    
	350±27
	50
	92

	Парусина полульняная
	11235
	ВО   
	350±30
	100
	170

	Парусина полульняная
	11255
	ВО
	390±28
	50
	207

	Брезент  
	11293  
	СКПВ   
	450±32
	50
	103

	Парусина полульняная
	11293
	СКПВ
	430±32
	50
	249

	Брезент  
	11292  
	СКПВ   
	500±35
	50
	175

	Парусина полульняная
	11292
	СКПВ
	500±35
	
	По запросу

	Парусина полульняная
	11252   
	СКПВ
	575±40
	
	По запросу

	Парусина полульняная
	11252   
	СКПВУ  
	640±45
	
	По запросу

	
	
	
	
	
	

	ШИРОКИЙ   160 см +-5
	
	
	

	Брезент   11255    ПВ      Ш
	350±27
	50
	237

	Брезент   11293    СКПВ  Ш
	450±32
	50
	280


ДВУНИТКА аппретированная
	Артикул
	Плотность, г/м²
	Ширина, см
	Цена с НДС руб. п.м.

	Двунитка  аппретированная 200  
	200±10
	95±1,5
	48

	Двунитка  аппретированная 240  
	240±10
	95±1,5
	54

	Двунитка аппретированная  104 ш    Смесовая
	200±10
	95±1,5
	39

	Двунитка аппретированная  107 ш    Смесовая
	240±10
	95±1,5
	49

	Двунитка аппретированная  108 
	240±10
	90±1,5
	62


ДВУНИТКА суровая

	Двунитка суровая  
	190±10
	95±1,5
	44



	Двунитка суровая   
	220±10
	95±1,5
	50

	Двунитка суровая   
	240±10
	95±1,5
	54


ПОЛОТНО ПАЛАТОЧНОЕ
	Артикул
	Состав, %
	Плотность, г/м²
	Ширина, см
	Цена с НДС руб. п.м.

	Полотно палаточное (хаки)
	100% хлопок
	250±13
	150
	176

	Полотно палаточное (хаки)
	100% хлопок
	280±13
	150
	191


ТКАНЬ УПАКОВОЧНАЯ И МЕШОЧНАЯ
	Артикул
	Плотность   г/м²
	Ширина, см
	Цена с НДС руб. п.м.

	Ткань упаковочная Арт.14133

	джут/джут
	160+10
	110
	65-00

	лён/джут
	160+10
	110
	87-00

	джут/джут
	190+20
	110
	68-00

	лён/джут
	190+20
	110
	91-00

	лён /лен
	190+20
	110
	127-00

	джут/джут
	220+20
	110
	89-00

	лён/джут
	220+20
	110
	111-00

	лён /лен
	220+20
	110
	150-00

	джут/джут
	240+20
	110
	95-00

	лён/джут
	240+20
	110
	122-00

	лён /лен
	240+20
	110
	175-00

	джут/джут
	270+20
	110
	106-00

	лён/джут
	270+20
	110
	148-00

	лён /лен
	270+20
	110
	198-00

	джут/джут
	320+20
	106
	120-00

	лён/джут
	320+20
	106
	179-00

	Ткань мешочная Арт. 151-106/8-91

	джут/джут
	360+20
	106
	134-00

	лен/джут 
	360+20
	106
	184-00

	лен/лен
	360+20
	106
	240-00

	джут/джут
	425+25
	106
	144-00

	лен/джут
	425+25
	106
	187-00

	лен/лен
	425+25
	106
	278-00

	Мешок готовый льняной ГОСТ 30090-93

	ГОСТ
	Размер мешка, см.
	Вес мешка, г.
	Цена с НДС руб.

	ГОСТ 30090-93
	104х53
	420
	по запросу

	ГОСТ 30090-93(лён)
	104х53
	499
	по запросу


Количество в рулоне погонных метров: 100 пог.

